广州项目生物柴油原料预处理工艺改造水洗罐及平台爬梯技术要求和双方界面

一、总则

1.1、以满足工艺设计意图为第一位，设计图纸为基础，国家最新相关规范为指导。

1.2、工程内容：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | V4502A/B 1#水洗罐A/B | 概况： Φ4772×11326（8000）容积：V=135㎥，换热面积：40 ㎡，介质：地沟油、水、磷酸；安装于室外； 包工包料，按图制作，全新，现场制安，建议勘察现场。 技术要求： 1、焊接工艺按NB/T47015-2011的规定； 2、全部安装完毕后应进行充水试验,试验时请检查罐壁有无异常变形，焊缝有无渗漏,密封装置有无异常变形,发现故障和缺陷后，应进行返修,返修后应重新上水试验；盘管进行压力试验； 3、图示管口位置供参考； 4、设备管口材质与筒体材质一致，采用304不锈钢； 5、304不锈钢焊缝要求酸洗钝化； - 罐体碳钢进行除锈防腐处理； - 灌顶平台槽钢、角钢采用热浸镀锌材料，镀锌层厚度80μm，焊后补漆； - 罐体外圆周按规范焊接保温支撑圈，支撑圈焊接在筒体上要求有不锈钢垫板，支撑圈材料选用100*4的扁钢，材质Q235B；（本工程不含保温施工） - 裙座底板地脚螺栓孔根据现场预埋地脚螺栓配做（地脚螺栓甲供）。 | 2座 |
| 2 | V4503A/B 2#水洗罐A/B | 同V4502A/B 1#水洗罐A/B，除管口方位有差异，主体结构尺寸完全一致。 | 2座 |
| 3 | V4504A/B 3#水洗罐A/B | 同V4502A/B 1#水洗罐A/B，除管口方位有差异，主体结构尺寸完全一致。 | 2座 |
| 4 | V4505A/B 4#水洗罐A/B | 同V4502A/B 1#水洗罐A/B，除管口方位有差异，主体结构尺寸完全一致。 | 2座 |
| 5 | GZ-PT0001-0000水洗罐平台 | 概况： - 爬梯:主要采用18#槽钢/钢格板踏步（螺栓连接）; - 平台:主要采用10#/14#/18#槽钢/4mm花纹板/50角钢; - 护栏:主要采用Φ38×2.5/Φ32×2.5/100×3扁钢; - 安装于室外； 包工包料，按图制作，全新，现场制安，建议勘察现场。 技术要求： - 以上型材全部采用碳钢热浸镀锌材质，镀锌层厚度80μm，现场制作，焊后补漆，另外所有碳钢板，现场除锈喷漆防腐。 - 护栏现场焊接就位后，表面需喷刷警示信号黄RAL1003油漆。 | 1套 |

注：水洗罐共8座，除管口方位有差异，主体结构尺寸完全一致。

二、一般要求

2.1乙方应熟悉有关的国家法律、法规、标准和规范，熟悉设备供货商供应的材料设备和有关的技术文件。乙方在开始工程建设之前和工程建设过程中，负责检查详细设计有关的文件，特别对其可施工性的问题，乙方应及时发现文件的错误与漏缺，并负责把问题反映给甲方代表并提出整改意见。

2.2根据合同要求及合同规定，即使乙方的计划、采办、施工等所有程序和文件得到甲方批准、认可，但仍不能减少乙方的责任和义务。

作为一个有经验的乙方应能理解其所承担的工作不仅仅是本合同明确的责任，还应符合相应的惯例。乙方有义务在施工前检查甲方供应的材料是否符合图纸要求。

2.3储罐制作安装前，乙方有义务和责任进行测量复核，并形成相关记录资料。

三、施工要求

3.1材料加工

3.1.1碳钢材料可以使用火焰或机械加工，不锈钢材料使用等离子或机械加工，严禁使用火焰加工。不锈钢管使用砂轮机切割时，要使用专用砂轮片。

3.1.2使用等离子加工不锈钢材料时候，要使用保护措施，防止飞溅物污染其他不锈钢材料。

注：钢管加工前应移植标识，不锈钢钢管严禁使用钢印标识。

3.2焊接

3.2.1焊工必须持证上岗，焊接的项目必须与证件批准项目相符合，严禁无证施焊。

3.2.2焊条必须放置在保温筒，焊条必须按照规范要求进行烘干。

3.2.3本工程设计压力不高，部分压力管道的焊接采用手工焊打底。要作好焊前及焊后热处理，以保证不出现冷/热裂纹。

3.2.4储罐焊接要做好防变形措施。

3.2.5镀锌材料焊接前，使用角磨机、钢丝刷或化学清洗剂清除焊接区域的锌层，然后才能按规范试焊。

3.3碳钢除锈防腐

3.3.1储罐、平台等所有碳钢部位（镀锌部位除外）需除锈，在喷漆前需进行打磨，去除多余焊渣；其次进行手工和动力工具除锈，达到GB/T8923 St3级（或抛丸除锈,达到GB/T8923 Sa2.5级），除锈后应立即涂底漆，其间隔时间不得大于6h（空气相对湿度大于70%的环境区域，其间隔时间不得大于4h），不管间隔多长时间只要表面出现返锈现象，应重新除锈涂刷三遍油漆。

3.3.2储罐、平台等所有碳钢部位（镀锌部位除外）的防腐，涂环氧富锌底漆一道（50um），环氧云铁中间漆二道（100um），丙烯酸聚氨酯面漆二道（80um），总干膜厚度230um，面漆颜色见技术协议或合同；

3.3.3热浸镀锌材料部分，焊接后需补漆：首先清除焊缝表面的焊渣、飞溅物和氧化层，再使用溶剂去除焊接区域的油污、灰尘和残留物，确保表面干净，然后按规范依次涂刷一道富锌底漆、一道防锈底漆、2道面漆，并确保涂漆颜色与原有镀锌涂层一致；

3.3.4护栏焊接就位后，焊缝按上述3.3.3项做涂漆前处理，然后涂刷警示黄，色号RAL1003信号黄，喷漆类型ED1000环氧底漆（100μm）+丙烯酸聚氨酯面漆（100μm）。

3.4试验

3.4.1管道压力试验：管道压力试验应用洁净水进行，不锈钢管道进行水压试验时，水中的氯离子含量不得超过25mg/L。

3.4.2储罐充水试验：充水试验采用洁净淡水；特殊情况下，如采用其它液体充水试验，必须经有关部门批准。对于不锈钢储罐，试验用水中氯离子含量不得超过25mg/L。大于100m3的固定顶储罐，应该进行固定顶强度及密封性试验。

3.5清洗

3.5.1管道压力试验合格后，应进行管道冲洗。蒸汽管道使用蒸汽清洗，其他管道使用清水清洗。

3.6 水洗罐搅拌机安装：按相关标准要求及搅拌机提供方技术要求进行安装及调试。

四、验收。

4.1国家颁发的最新国家标准和施工验收规范及本合同规定的要求为本工程项目验收依据。本工程施工质量要求严格，工艺设备和管道的安装、施工、验收要符合设计图纸、满足产品设备安装说明书及本说明中有关技术要求。

4.2甲方在工程施工过程中实施全过程监控。

4.3乙方应在甲方临时接收该工程30天内向甲方按竣工资料清单移交资料和图纸。竣工资料至少应包括：施工过程中的变更文件、施工记录、施工过程检验、单机调试、系统调试和投产所有报告、记录、设备说明书、合格证、制造和安装图。

4.4工程施工和验收将执行最新国家标准及合同规定的要求，包括但不限于以下标准：

  - 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）

  - 《工程测量规范》（GB 50026-2007）；

  - 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

  - 《给水排水管道工程施工质量验收规范》（GB50268－2008）；

  - 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》（JGJ 82-91）；

  - 《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-99）；

  - 《建筑施工高处作业安全技术规范 》（JGJ 80-91）；

  - 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ130-2001）；

  - 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》（JGJ 128-2010）；

  - 《建筑机械使用安全技术规程》（ JGJ33-2001）；

  - 《施工现场临时用电安全技术规范》 （JGJ46-2005）；

  - 《建筑施工现场环境与卫生标准》 （JGJ146-2004）。

  - 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》（SH 3501-2011）；

  - 《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235-2010）

  - 《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011）

  - 《低压流体输送用镀锌焊接钢管》（GB/T3091-2008）；

  - 《流体输送用无缝钢管》（GB/T8163-2008）；

  - 《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》（HG20553-1993）；

  - 《钢制管法兰、垫片、紧固件》（HG 20592～20635－2009）；

  - 《钢制对焊无缝管件》（GB/T 12459-2005）

  - 《钢制压力容器》（GB150-1998）；

  - 《压力容器》（GB150.1-2011）

  - 《钢制焊接常压容器》（NB/T47003.1-2009）；

  - 《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度》（HG20660-2000）；

  - 《机械搅拌设备》（HG/T20569-94）；

  - 《钢制化工容器材料选用规定》（HG20581-1998）；

  - 《钢制化工容器强度计算规定》（HG20582-1998）；

  - 《钢制化工容器制造技术要求》（HG20584-1998）；

  - 《石油化工仪表工程施工技术规程》(SH/T 3521-2007）；

  - 《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002）；

  - 《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128-2005）

  - 《过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号》(GB/T 2625）；

  - 《石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范》（SH/T3528-2005）；

  - 《过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号》(HG/T 20505-2000）；

  - 《石油化工仪表工程施工技术规程》(SH/T3521-2007）；

  - 《化工机器安装工程施工及验收规范》（HG20203）；

  - 《石油化工钢制塔、容器现场组焊施工工艺标准》（SH3524）

  - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.28）；

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）；

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4）。

五、双方界面

| 序号 | 工作内容 | 甲方 | 乙方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计资料、土建基础 |  |  |  |
| 1.1 | 储罐基础设计资料 | √ |  |  |
| 1.2 | 储罐基础图、给排水图、电施图 | √ |  |  |
| 1.3 | 土建、基础 | √ |  |  |
| 1.4 | 储罐制作安装施工图纸 | √ |  |  |
| 1.5 | 安装调试条件提资 | √ |  |  |
| 1.6 | 防雷、接地 |  | √ |  |
| 2 | 供货材料 |  |  |  |
| 2.1 | 所有的储罐及附属件（爬梯、平台、栏杆）、不锈钢/碳钢板、槽钢、角钢、扁铁、钢管、弯头、法兰、人孔、紧固件、踏板等。 |  | √ |  |
| 2.2 | 水洗罐搅拌机 | √ | √ | 甲方供货，乙方安装，安装前罐子需要具备安装条件 |
| 2.3 | 制作安装辅材 |  | √ |  |
| 2.4 | 制作安装耗材 |  | √ |  |
| 2.5 | 酸洗钝化膏 |  | √ |  |
| 2.6 | 油漆 |  | √ |  |
| 3 | 运输、装卸 |  |  |  |
| 3.1 | 所有储罐材料装货、运输 |  | √ |  |
| 3.2 | 所有储罐材料卸货 |  | √ |  |
| 3.3 | 施工场内材料搬运 |  | √ |  |
| 4 | 制作安装、试验、调试、验收 |  |  |  |
| 4.1 | 制作安装（所有储罐、爬梯、栏杆、钢构平台、紧固件等等） |  | √ |  |
| 4.2 | 不锈钢储罐焊缝酸洗钝化 |  | √ |  |
| 4.3 | 储罐碳钢部分及附属件机械/手工除锈 |  | √ |  |
| 4.4 | 碳钢储罐底板与地基接触部位防腐 |  | √ |  |
| 4.5 | 储罐碳钢部分及附属件刷油漆、安装后的补漆 |  | √ |  |
| 4.6 | 储罐充水试验、泄漏排查整改、清洗 |  | √ |  |
| 4.7 | 加热盘管打水压 |  | √ |  |
| 4.8 | 试生产 | √ | √ |  |
| 4.9 | 性能测试、验收 | √ | √ |  |
| 5 | 施工器械、水、电、气 |  |  |  |
| 5.1 | 制作安装施工器械 |  | √ |  |
| 5.2 | 机械台班 |  | √ |  |
| 5.3 | 除锈器械、空压机 |  | √ |  |
| 5.4 | 施工用水、电 | √ |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |
| 6.1 | 操作人员培训 |  | √ |  |
| 6.2 | 维护、检修人员培训 |  | √ |  |

六、主要材料品牌约定

主要材料品牌约定

| 种类 | 序号 | 品牌/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳钢板材 | 1 | 鞍山钢铁集团有限公司 |  |
| 其他碳钢材料 | 2 | 国内大型钢厂生产的国标产品 |  |
| 不锈钢板材 | 3 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |  |
| 不锈钢管及管件 | 4 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |  |
|  | 5 | 浙江青山钢铁有限公司 |  |
|  | 6 | 浙江鹏业不锈钢有限公司 |  |
| 油漆品牌 | 7 | 虹牌/永记造漆工业（昆山）有限公司 |  |
| 备注：乙方采购材料必须符合本合同及相关规范的质量要求，并保证质保期内包退换。 |  |  |  |

技术联系人：孙吉军 15916117385/郭江川0755-89891111

广州市朗坤环境科技有限公司

2025.09.02